采购需求

一、服装款式与数量及布料要求：
1.数量：采购数量约为1500套（具体结算数量以最终实际采购量为准）
2.采购内容：军训服装1套【含迷彩上装、迷彩裤、迷彩短袖汗衫、迷彩帽、迷彩鞋、军品内，外腰带。注：迷彩短袖汗衫（2件）】，颜色：海军（洋）迷彩色。

3.采购要求：

	名 称
	主要技术参数

	迷彩服

（上衣/裤子）
	1.纤维含量：棉≥35%、涤纶≤65%。
2.安全技术指标符合《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB18401）中 B类服装标准，属“直接接触皮肤的纺织产品”。即单位面积质量≥ 
280g/㎡；甲醛含量≤75mg/kg；PH 值 5.0-7.5；耐水色牢度（变色、沾色）≥3 级；耐酸汗渍色牢度≥3 级；耐碱汗渍色牢度≥3 级；耐干摩擦色牢度≥ 3 级；撕破强力经向≥10 纬向≥10；包缝线≥9；接缝强力：裤后裆缝≥260；可萃取重金属镉、铅：≤ 0.5mg/kg；无异味、可分解致癌芳香胺染料≤20mg/kg；为活性印染，可直接接触皮肤，对人体无害。 

3.做工精细，不崩线，纽扣缝线牢实，拉链灵活、结实牢靠不掉齿；裤裆双线缝制。

	迷彩短袖
	1.棉100%。

2.甲醛含量（mg/kg）≤75；PH值5.0-7.5；耐水色牢度（变色、沾色）≥3级；耐酸汗渍色牢度≥3级；耐碱汗渍色牢度≥3级；耐干摩擦色牢度≥3级；无异味；透气率≥800；面积质量≥270g/㎡；可萃取重金属含量（镉、铅）（mg/kg）≤0.5；可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）≤20；接缝性能（cm）：摆缝≤0.6 。

	迷彩帽
	1.纤维含量：棉≥35%、涤纶≤65%。

2.甲醛含量（mg/kg）≤75；PH值5.0-7.5；耐水色牢度（变色、沾色）≥3级；耐酸汗渍色牢度≥3级；耐碱汗渍色牢度≥3级；耐干摩擦色牢度≥3级；可萃取重金属含量（镉、铅）（mg/kg）≤0.5；单位面积质量≥260、无异味；可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）≤20；撕破强力（N）：经向≥80  纬向≥60；断裂强力（N）：经向≥1500、纬向≥1000、包缝线≥9、接缝性能：帽侧缝≤0.6㎝。

	外腰带
	1.甲醛含量≤75mg/kg

2.耐汗渍色牢度（酸、碱）：变色≥4 、沾色≥4 、可分解致癌芳香胺染料≤20、带体断裂力≥2500、带体耐揉搓性能：带面无裂浆、裂面、可萃取重金属（镉、铅）（mg/kg）：≤0.5、厚度（mm）≥3.50、单位面积质量（g/㎡）≥1600、长度（mm）≥1300、断裂强力≥5000.
3.纤维含量：100聚酯纤维;

	鞋子
	不得使用再生橡胶底，拉伸强度≥8.0MPa，扯断伸长率（%）≥360，硬度（绍尔A）度≤75，围条与鞋帮粘附强度≥2.0Kn/m，外底磨耗量（体积）≤0.95m³m，甲醛含量≤75mg/kg。


二、质量安全要求

1.所供货物均应符合国家相关强制性标准或企业采用的有关标准要求。

2.服装、帽子色泽清晰，颜色稳定，不褪色，透气性好，抗皱免烫。

3.投标文件中需提供迷彩服（上衣/裤子）、短袖T恤、帽子、腰带省级及以上质检部门、技术监督部门质检报告原件复印件并加盖单位公章，原件于中标后提供给采购方。

4.投标文件中需提供具有有效资格的第三方质检机构出具的鞋子质检检测报告原件复印件并加盖单位章，原件于中标后提供给采购方。

5.所有货物均需进行必要的消毒灭菌。

三、 货物要求

	质量要求
	军训服、军训帽、迷彩T恤，必须符合国家规定的GB18401《国家纺织产品基本安全技术规范》及GB5296.4-2012消费品使用说明（纺织品和服装）。主要指标：涤≤65%，棉≥35%；甲醛含量≤75mg/Kg、PH值范围（4.0-8.5）、可分解芳香胺染料（应未检测出）、染色牢度等指标必须符合检测技术要求。报价、质量保证、供货期限和优惠供应承诺均应明确表明。

供货方须严格按照采购结果，按成交样衣（样品）标准制作，并符合国家技术标准。中标人样品进行封存，交货时进行抽样送检。
如发现因本身质量而引起的问题，1个月内由卖方无偿负责返修或重做。
不得将本协议项下的任何权利或义务转让他人。


四、售后服务
服装到达用户所在地后10日内，如发现不合体的制服，成交人应负责包修、包换。服装到达用户所在地后10日内，如发现制服材料及加工质量问题，成交人应负责包换。
五、量体
成交制衣厂家的量体计划应事先报采购人，采购人负责通知和协助落实量体计划。

六、交付
1、服装检测严格落实“双送检”制度。
2、交货时间：按校方求提前10天将所有服装送达校方指定地点仓库存放、现场进行大货抽检送样，待检合格后进行现场发放。
评分标准
1、本项目技术分值占总分值的权重为70 %，价格分值占总分值的权重为30 %。具体评分细则如下：

	类别
	评分内容
	评分标准
	分值范围

	技术标70分
	技术参数
	发包文件要求的技术参数在产品的质检报告中体现齐全并全部满足采购参数的得10分，技术参数缺少或指标不合格每项扣1分，扣完为止，未提供不得分。
注：质检报告需提供原件复印件并加盖单位章；发包现场需提供质检报告原件，评标委员会依据技术参数整体进行打分。
	0-10

	
	样品外观
	现场样品外观得分由评委小组进行比较，优秀得12（含）-15（不含）分，良好得8（含）-12（不含）分，一般得5（含）-8（不含）分，较差得2（含）-5（不含）分，未提供得0分。
	0-15

	
	样品制作工艺等
	现场样品工艺、制作等，优秀得15（含）-12（不含）分，良好得12（含）-9（不含）分，一般得9（含）-6（不含）分，较差得6（含）-3（不含）分，未提供得0分。
	0-15

	
	售后服务方案
	根据投标人的售后服务内容进行打分满分10分；

1.售后服务保障、实施措施（0-5分）；

2.服务人员配备、售后服务响应时间（0-5）；
（1）方案内容完整、详尽细致；可行性、针对性强的，得5分；

（2）方案内容基本完整；可行性和针对性一般，得3分；

（3）方案内容基本适合本项目采购需求，可行性、针对性有待改善的，得1分；

（4）方案不可行或者未提供相关内容的不得分。
	10分

	
	供货方案
	根据投标人的供货方案内容包含但不局限于供货时间、退货时间等，进行打分满分8分：

1.服装供应、货物配送运输（0-3分）；

2.服装备件、退换调换方案(0-5分）；

（1）方案描述详尽合理，可操作性强的，得5分；

（2）方案描述较详尽合理，具有较强的可操作性得3分；

（3）方案描述有缺漏，但具有一定的合理性和可操作性，得1分；

（4）差或未提供相关内容的不得分。
	0-8分

	
	业绩
	1.自2024年1月1日以来(以合同签订时间为准)，具有军训服装供货项目业绩，每提供一个套数在2000套及以上业绩得1分，满分5分。
2.根据用户质量报告数量（2023年1月1日之后2000套及以上）军训服装项目用户质量报告为好评的。获得5家好评得2分，不足5家不得分。
注：提供完整的验收报告和合同的复印件并加盖单位章，以合同签订时间为准。
	0-7

	
	企业认证
	产品制造商具有中国国家认证认可监督委员会认证机构颁发的且在有效期内的下列证书： 

1.质量管理体系认证证书，得 1分； 

2.环境管理体系认证证书，得 1分； 

3.职业健康安全管理体系认证证书，得1分。 

4.供应商五星售后服务体系认证证书，得2分

注：响应文件中提供以上认证证书的复印件以及中国国家认证认可监督委员会官网查询截图，并加盖单位章。
	0-5

	价格分
（30分）
	价格分采用均价优先法。即所有供应商的最终有效报价（最高限价内）的平均值（精确到小数点后两位）为基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分，根据其报价与基准价的差值，每低5元（不足5元按5元计）的减0.5分，每高5元（不足5元按5元计）的减1分。扣完为止。


2、技术标分汇总方法：对某一供应商的技术标的每一个指标项得分，取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该供应商该指标项的得分。再将供应商每个技术标的指标项得分进行汇总，得到该供应商的技术标分之和。

3、得分汇总

（1）将每个有效供应商的技术标分之和加上根据上述标准计算出的价格分，即为供应商的综合总得分。
（2）按照有效供应商综合总得分由高到低依次排出不少于3名成交候选供应商。 
